품 명 (모델명)	코드슬링 (5mm)	제조사 (제조국)	SINGINGROCK (체 코)
참고그림
용도	◇ 여러 매듭을 이용하여 다양하게 사용할 수 있는 다용도 악세사리 보조로프.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 폴리아미드계 나이론 직조 - 로프직경 : 5mm - 로프길이 : 100 M - 인장강도 : 600 daN - 무 게 : 17.1g/M
비고	◇ CE, UIAA, TUV 규격에 인증된 제품. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.