품 명 (모델명)	구조용 로프 ( 스테틱 11.0 Ref 1435)	제조사 (제조국)	COUSIN (프랑스)
참고그림
용도	◇ 고층건물의 화재, 산악조난 사고나 수난 구조 시에 구조대원이 구조 활동 시에 식별이 잘되는 로프로써 구조자나 요구조자의 안전한 구조 활동을 할 수있는 장비로써 외피와 내피의 이중직조로 되어있으며 방수성재질로 직조된 제품이어야함.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 폴리아미드계 나이론 이중직조에 방수성 재질, 일레스토메릭 폴리머 로프보호대 - 로프직경 : 11mm - 로프길이 : 200M - 인장강도 : 3,265 daN - 충격력 계수: 532 daN - 8자매듭 강도 : 1,500 daN - 무 게 : 74.4g/M - 내피비율 : 61.60 % - 외피비율 : 38.40 % - 색 상 : 흰색/검정, 검정, 빨강/곤색 - 추락횟수 : 20회 - 신장률(50 ~ 150kg) :2.9 % - 매듭 유연성 : 0.7 - 수축력 : 3.1 % - 구성품 : 로프, 로프보호대(재질 : 일레스토메릭 폴리머 50cm), 로프관리용 반투명 TUBE (2m)
비고	◇ CE, EN 1891 규격에 인증된 제품 ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.