품 명 (모델명)	구조용 로프 ( 스테틱 R44 NFPA 11.0)	제조사 (제조국)	SINGINGROCK (체 코)
참고그림
용도	◇ 고층건물의 화재, 산악조난 사고나 수난 구조 시에 구조대원이 구조 활동 시에 식별이 잘되는 로프로써 구조자나 요구조자의 안전한 구조 활동을 할 수있는 장비로써 외피와 내피의 이중직조로 되어있으며 방수성재질로 직조된 제품이어야함.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 특 징 : Route44(R44)직조 방법으로 제조되어 기존로프 보다 부드럽고 높은 인강강도 와 내구성을 가지고 있다. - 재질: 폴리아미드계 나이론 이중직조에 방수성 재질 - 로프직경 : 11mm - 로프길이 : 200M - 인장강도 : 33.5 KN - 신 장 률 : (300lbs)1.35KN : 3.0% - 신 장 률 : (600lbs)2.70KN : 6.8% - 신 장 률 : (1000lbs)4.4KN : 10.8% - 무 게 : 77g/M - 색 상 : 화이트, 빨강, 블랙, 오렌지
비고	◇ CE(EN1891), NFPA 1983:2017, 규격에 인증된 제품. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.