품 명

(모델명)

인전장갑

(BULKAN44)

제조사

(제조국)

엘제이테크

(한국)

참고그림

용  도

구조, 구급 현장에서 충격 및 위험물로부터 손을 안전하게 보호하기 위한 다목적 장갑.

규  격

및

성  능

◇ 제 원
- 0.6~0.7mm 천연 염소 가죽, 네오프렌, 나일론 스판, 폴리에스터 트리코트
- 다섯 손가락 모두 휴대폰 스크린 조작 가능한 전도성 염소 가죽 소재일 것
- 손등은 나일론 스판 소재를 사용하여 신축성과 통기성을 겸비할 것
- 손바닥은 천연 염소 가죽 사용으로 최상의 밀착감을 제공

- Roll-Over 패턴방식으로 손끝 걸림이 없음

- 장갑의 안쪽에 폴리에스터 원단을 접착하여 가죽의 물 빠짐을 최소화

- 손목의 고 신축 네오프렌과 벨크로, 로고 TPR을 사용하여 장착과 탈착에 용이

- 손등 중앙에 빛 반사 그레이 실리콘 로고 인쇄가 된 제품일 것

- 개별 포장은 보관이 용이하도록 O링 슬라이드 PVC 투명 지퍼백을 사용하여 최종

부위	시험항목	시험결과
손등 (나일론 스판)	복합 견뢰도(KS K 0701)	산성 4-5급, 알칼리 4-5급
	인장 강도(KS K 0642)	웨일 520N이상, 코스 420N이상
손바닥 (염소 가죽)	일광 견뢰도 (KS K ISO 105)	4급 이상
	복합 견뢰도 (KSK 0701)	산성 : 4-5급 // 알칼리 : 4-5급
	마모 강도 (KS K ISO 12947)	5,000회 이상
	인장 절단 하중 (KS M 6888)	105N 이상

납품까지 제품의 손상이 없어야 할 것.

- 소  재 : 0.6~0.7mm 천연염소가죽, 네오프렌, 나일론 스판, 폴리에스터 트리코트

- 색  상 : 검정/회색

- 사이즈 : S, M, L, XL

- 구성품 : 장갑 1조, 보관용 PVC 투명 슬라이드 지퍼백 1EA,

미니 카라비너1EA (재질 : 알루미늄 합금 / 사이즈 : 80mm× 45mm

개폐폭 : 14mm / 무게 : 25g)

비  고

◆ KC 유해성, 원단 이화학 성적서 제출 (공인 시험 기관 성적서)

◆ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(한국 공식 대리점) 공급 증명서 제출.