품 명 (모델명)	방수장갑 (BULKAN88WR)	제조사 (제조국)	엘제이테크 (한국)
참고그림
용 도	구조, 구급 현장에서 충격 및 위험물로부터 손을 안전하게 보호하기 위한 다목적 장갑.
규 격 및 성 능	◇ 제 원 - 손 전체에 0.7mm ~ 0.8mm 습식 염소 가죽을 사용하여 최고의 그립감 제공 - 손바닥 패치는 마모, 마찰에 강한 디지털 염소 가죽 0.8mm ~ 0.9mm 사용으로 레펠링 가능 - 전체 다섯 손가락 마디 끝에 전도 처리된 염소 가죽을 사용하여 스마트폰 터치 가능 - PTFE 필름을 방수층으로 사용하여 완전 방수 및 방투습 기능 탁월 - 내피는 BLADEMONSTER® UHMWPE 소재를 사용하여 베임, 마찰, 마모 기능이 있고, 내피와 외피를 물리적 기법으로 봉재 하여 딸려 나옴을 최소화 할 것 - 손등 너클은 러버 소재의 프로텍터를 사용하며, 착용 시 뼈에 걸리는 느낌이 없도록 프로텍터는 Hidden 타입으로 제작하며 접착 또는 전체 봉재 타입이 아닐 것 - 장갑의 모든 패치는 이중 봉재로 튼튼하게 봉재하며, 장갑 전체에 사용되는 재봉사는 아라미드 30수 3합의 황색 재봉사를 사용할 것 - 최상의 편안함을 위해 CURVED & ROLL-OVER 패턴을 적용하여 손끝 걸림이 없는 인체공학적인 패턴으로 작업 된 장갑일 것 - 손등 및 CLOSER에는 레이저 HEAT 로고가 새겨진 제품 일 것 - 외피 소재 : 0.7mm~0.8mm 습식 염소 가죽 (GOAT DRUMDYED) - 패치 소재 : 0.8mm~0.9mm손 바닥-디지털 염소가 죽 / 손끝 : 전도처리 염소가죽 - 방수층 : PTFE 필름 (방, 투습) - 내피 소재 : BLADEMONSTER® UHMWPE 원단 - 사이즈 : XS, S, M, L, XL - 색 상 : BLACK/YELLOW - 구성품 : 장갑 1조, 보관용 PVC 투명 슬라이드 지퍼백 1EA, 미니 카라비너1EA (재질 : 알루미늄 합금 / 사이즈 : 80mm× 45mm 개폐폭 : 14mm / 무게 : 25g)