품 명

(모델명)

장비휴대용 하프 베스트

(RESQ-001)

제조사

(제조국)

레스큐프로

(한국)

참고그림

용   도

각종 재난사고 및 구조 활동 시 효율적 임무수행을 위해 장비를 장착 및 보관을 위한

조끼형 베스트

규  격

및

성  능

◇ 제원 및 특징

- 특 징 :

○ 몸통부분의 겉감은 나일론이 혼합된 내 마모성 심초형 복합사 및 원단 제조 방법

으로 직조된 BLADEMONSTER 메쉬 원단을 (초고분자량 PE, 유,무기 복합 쉘)을

사용하여 마모성 강화

○ 몸통 부분은 여러 장비를 부착하기에 최적화된 몰리 시스템 적용함.

○ 몸통 부분 메쉬 원단은 겉감 과 안감 이중으로 제작하여야 한다.

○ X자형 슬링의 어깨부분에 V자형 패드가 덧대어져 슬링의 꼬임방지 및 목 쓸림

방지하며 어깨에 하중을 분산하여 착용 시에 편안함을 제공함.

○ 양쪽어깨 부분에는 파우치 및 장비장착 및 위치를 조정할 수 있는 4개소의 장착

지점이 있어야함.

○ X자형 어깨 슬링의 길이 및 몸통부분의 둘레 사이즈는 사용자 체형에 따라 사이즈

조절이 가능하여야 한다.

- 재 질 :

○ 겉감 : BLADEMONSTER 메쉬 원단(일반 나일론 메쉬 원단 대비 약4배의 인장강도)

- 겉감 메쉬 성적서

시료	시험명	시험방법	결과	값
겉감(메쉬)	혼용률(%)	KS K 0210	나일론	56.8%
			UHMWPE	25%
			SUS	11.2%
			폴리에스터	7%
	세탁견뢰도(급)	KS K ISO 105	변퇴색	4-5
			오염(폴리아미드)	4-5
			오염(폴리에스터)	4-5
	땀,일광 복합견뢰도(급)	KS K 0701	산성	4-5
			알칼리성	4-5
	밀도(코/5.0cm)	KS K 0512	웨일	20 이상
			코스	35 이상
	질량 (g/m2)	KS K 0514	450~460g
	인장강도 (N)	KS K 0642	웨일	1,700 이상
			코스	1,000 이상
	인열강도 (N)	KS K 0642	웨일	110 이상
			코스	88 이상

규 격 및 성 능	○ 안감 : 폴리에스터 메쉬 원단 ○ 어깨슬링폭 : 38mm ○ 색 상 : BLACK (수요부서 협의) ○ 구 성 품 : 하프 베스트(1), 무전기 파우치(2), 휴대폰 파우치(1), 다용도 파우치(1) 등판주기(1), 축광 소방 새마크(1)
비 고	❍ 메쉬 원단에 대한 시험성적서 제출 ❍ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출