품 명 (모델명)	패스트 로프 ( SWAT 50 )	제조사 (제조국)	SINGINGROCK (체 코)
참고그림
용도	◇ 특수임무대원이 활동 시에 사용하는 로프로 신속한 레펠에 의한 특임작전을 할 수 있는 장비로써 방수성재질로 직조된 장비 이어야함.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재질: 폴리아미드 - 로프직경 : 50 mm(EN ISO 2307 44 mm) - 로프길이 : 40 M - 신장률(EN ISO 2307) : 25 % - 무게 : 96 Kg/100 M(EN ISO 2307 77 Kg) - 색상 : Olive - 매듭강도 : 12000 Kg - 로프강도 ( 스틸 터미네이션) : 3000 Kg - 써스펜션 슬링강도 : 2500 Kg
비고	◇ CE,EN 2307규격에 인증된 제품. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.