품 명 (모델명)	구조용 내열로프 ( 스테틱 11.0 Ref 1580)	제조사 (제조국)	COUSIN (프랑스)
참고그림	내열로프 일반로프
용도	◇ 화재나 재난상황 시에 불가피하게 고온이나 화학물질이 노출된 지역에 접근하여 구조 활동 시에 사용할 수 있는 열에 강한 로프로써 구조자나 요구조자의 안전한 구조활동 을 할수있는 장비로써 외피와 내피의 이중직조로 되어있으며 방수성재질로 직조된 제품이어야함.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재질: 아라미드계 Technora와 폴리아미드계 나이론 이중직조에 방수성 재질, 일레스토메릭 폴리머 로프보호대 - 로프직경: 11.1mm - 로프길이: 200M - 인장강도: 3,600 daN - 8자매듭 강도 : 1,500 daN - 무게: 74.9 g/M - 내피비율 : 50.6 % (폴리아미드) - 외피비율 : 49.4 % (Technora) - 색상: 회색 - 수중수축률 :1.8 % - 매듭 유연성 : 0.7 - 신장률 : 3.2 % - 표피밀림 : 0 mm - 표피에 사용한 Technora 소재특성상 약 300도까지 견디며 300도의 상황이 되면 폴리아미드 재질은 녹을수 있으며 500도 이상의 고온에 노출될 경우 로프의 강도가 급속하게 저하됩니다.
비고	◇ CE, EN 1891 규격에 인증된 제품 ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.