품 명 (모델명)	구조용 로프 ( 스테틱 11.0 Ref 1450)	제조사 (제조국)	COUSIN (프랑스)
참고그림
용도	◇ 고층건물의 화재, 산악조난 사고나 수난구조시에 구조대원이 구조활동시에 식별이 잘되는 로프로써 구조자나 요구조자의 안전한 구조활동을 할수있는 장비로써 외피와 내피의 이중직조로 되어있으며 방수성재질로 직조된 제품 이어야함.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재질: 폴리에스터와 폴리아미드계 나이론 이중직조에 방수성 재질, 일레스토메릭 폴리머 로프보호대 - 로프직경: 11.2mm - 로프길이: 200M - 인장강도: 3,200 daN - 8자매듭 강도 : 1,900 daN - 무게: 86 g/M - 내피비율(폴리에스터) : 50.6 % - 외피비율(폴리아미드) : 49.4 % - 색상: 검정, 국방색 - 신장률 :2.0 % - 매듭 유연성 : 0.7 - 수축력 : 3.1 % - 표피밀림 : 0 mm
비고	◇ CE, EN 1891 규격에 인증된 제품 ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.